# - Trinkwasserverteiler

MAATZ•CHRISTENSEN Trinkwasserverteiler bestehend aus:

nahtlosem oder geschweißtem Rundrohr aus nichtrostendem Stahl

1.4571 nach DIN EN 10220 Wandstärke 2 -4 mm, je nach Verteilergröße.

Anschluss-Stutzen aus nichtrostendem Stahl nach EN 10220 mit Flanschen

aus nichtrostendem Stahl 1.4571 nach DIN PN 6-16, Gewindestutzen oder

Stutzen aus Pressrohr. Geschweißt unter Formiergas, anschließend durch

Beizen passiviert. Verteilerenden beidseitig nach TrinkwVO 2014 tot-

zonenfrei ausgeführt. Stutzenhöhen auf Spindelhöhe der einzubauenden

Armaturen abgestimmt.

Variable Stutzenabstände zur Gewährleistung eines gleichmäßigen Aufbaubildes.

Incl. Entwässerungsmuffe. Verteiler werkseitig druckgeprüft und grundiert

Durchmesser Grundrohr DN …………

Volumenstrom ……….  m³/h

Verteilerlänge ………….mm

Betriebsdruck ………………….……bar

Betriebstemperatur ……………..°C

Anschlüsse

…... St. DN ……/PN 16/Gewindestutzen/Pressrohrstutzen

…... St. DN ……/PN 16/Gewindestutzen/Pressrohrstutzen

…... St. DN ……/PN 16/Gewindestutzen/Pressrohrstutzen

…... St. DN ……/PN 16/Gewindestutzen/Pressrohrstutzen

…... St. DN ……/PN 16/Gewindestutzen/Pressrohrstutzen

…… St. Standkonsolen

aus nichtrostendem Rundrohr

Alternativ:

…… St. Standkonsolen höhenverstellbar/Wandkonsolen

verzinkt aus Profilstahl mit Schalldämmung

Fertigisolierung mit ALU-Mantel und PU-Hartschaum entsprechend der Heiz.Anl.V. für

vorstehenden Verteiler.

Alternativ:

Fertigisolierung mit verz. Stahlblechmantel und Mineralfaser mit

Schnellverschlüssen entsprechend der Heiz.Anl.V. für

vorstehenden Verteiler, Isolierstärke (60 mm/100 mm) …………………

………………………….

Bezugsquelle:

MATZ • CHRISTENSEN Verteiler- und Pufferspeicher GmbH

Kotten Büsken 39, 46325 Borken/Westf.

Tel: 02862-58954-0    Fax: 02862-58954-19